PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

ELEWACJI ELEMENTÓW WYSTROJU

WNĘTRZA I ELEWACJI

KAPLICY BŁ. BRONISŁAWY

PRZY KOPCU KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE

opr. mgr Małgorzata Mrzygłód-Tomasik

Kraków, wrzesień 2018 r.

# I. PRZEDMIOT PRAC

Przedmiotem planowanych prac konserwatorskich będą elewacje i wnętrza kaplicy Błogosławionej Bronisławy przy Kopcu T. Kościuszki w Krakowie Wnętrze obiektu składa się z kaplicy, ambitu za kaplicą (kolumbarium), klatki schodowej wiodącej na Kopiec .

zakres prac konserwatorskich obejmie

- Elewacje - wątki ceglane, kamienne oraz elementy metalowe.

- W kaplicy i ambicie (kolumbarium), planowany zakres obejmie wyprawy tynkowe oraz i elementy marmurowe integralnie związane ze ścianami - kropielnice, tablice itp.

- Obecna sala muzealna - pomieszczanie z eksponowanymi wątkami na ścianach i sklepieniu

- W klatce schodowej widzącej na Kopiec proponuje się wykonać konserwację schodów wraz z balustradą oraz wypraw tynkowych i wątków ceglanych, a także drewnianego stropu pod dachem.

- W Izbie Wartownika proponuje się konserwację zachowanej drewnianej futryny, wątków ceglanych, ponadto planuje się modernizację i odświeżenie pomieszczeń socjalnych wydzielonych w tym pomieszczeniu).

- Posadzki we wszystkich pomieszczeniach - konserwacja wraz z wymianą lub rekonstrukcją oraz wykonanie posadzki w miejscu betonowej wylewki wymianę posadzki współczesnej na stylową dodatkowe uszczegółowienia zakresu planowanych wymiany i rekonstrukcji posadzek wykonane zostaną na etapie wykonawczym do uzgodnień komisyjnych (projekty, próbki, ustalenia itp.)

Prace będą prowadzone etapami w miarę pozyskiwania środków finansowych.

# II. RYS HISTORYCZNY

Kopiec Kościuszki usypany został w latach 1820-1823 w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy Błogosławionej Bronisławy istniejącej tutaj od 1702 roku. Ówczesny nasyp kopca z pewnością nie sięgał do murów kaplicy, stała ona na kulminacji wzgórza. W latach 50 i XVIII wieku teren kopca objęty został przez Austriaków planem budowy systemu umocnień otaczających Kraków Na Wzgórzu bł. Bronisławy. Zaplanowano budowę fortu z potężnym systemem umocnień. Budowę rozpoczęto w 1854 roku kaplica Błogosławionej Bronisławy widnieje w zasięgu planowanego muru oporowego. Ostatecznie kaplica została jednak całkowicie rozebrana w roku 1854. Kopiec odwieziono murem ceglanym nowa kaplica, która powstała zapewne w tym samym miejscu wkomponowana została w system muru oporowego. Budowę kaplicy ukończono 1856 roku, równolegle z ukończeniem budowy fortu. W takim też kształcie kaplica Błogosławionej Bronisławy istnieje do dzisiaj. Po roku 1856 w okresie przebudowano dach kaplicy wykonano wówczas obmurówkę wschodniej naziemnej części kaplicy nadając jej prostokątny kształt

Projekt neogotyckiej kaplicy Świętej Bronisławy powstał w 50. latach XIX w. opracowanej wg Feliksa Księżarskiego i przy poparciu dyrektora Budownictwa Miejskiego Karola Kremera. Budowlę ukończono w 1861 roku uzupełniając jej ceglaną architekturę wyrobami metaloplastycznymi wypełniającym i otwory okienne i drzwiowe.

III. ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE

# 1. ELEWACJE

## 1.1. TECHNIKA WYKONANIA I STAN ZACHOWANIA

Elewacje kaplicy w partiach eksponowanych wątków ceglanych w kolorystyce pomarańczowo-czerwonej – melanżowej z podkreślającymi plastykę dekoracji i podziały jasnymi-cegłami beżowymi i glazurowanymi, ciemnymi granatowo-czarnymi. Zastosowano cegły o kształtach tradycyjnych i formatki. Wątki ceglane posiadają fugowanie wyciskane narzędziem, nieco wgłębne w stosunku do lica cegieł z zaprawy wapienno-piaskowej w odcieniu jasnokremowym.

elewacje z eksponowanym wątkiem ceglanym w kolorystyce pomarańczowo-czerwonej – melanżowej z podkreślającymi plastykę dekoracji i podziały jasnymi - beżowymi i ciemnymi czarnymi- glazurowanymi, schody wejściowe przy portalu wejścia na Kopiec

Elewacje ceglane wzbogaca kamienny detal – cokoły, daszki, elementy ozdobne. Wykonano je z żółtozielonkawego piaskowca i jasnego, białego wapienia pińczowskiego (detal ozdobny). Schody w portalu-wejściu na kopiec wykonano z ciosów piaskowca, element zrekonstruowany w 1994 roku.

Elementy wykonane z terakoty zastosowano w partiach krenelaża.

Bramy – metalowe, malowane farbami olejno-żywicznymi.

Okno w Sali Wartownika – drewniane, malowane, farbami olejnymi.

Elewacje były konserwowane, ostatni remont konserwatorski przeprowadzono w 1994 roku przez zespół konserwatorów: mgr K. Syrek, mgr M. Marzec, mgr A. Moskała; opis czynności został przedstawiony w zachowanej dokumentacji powykonawczej.

Witraże nie wchodzą w zakres planowanych prac.

wątki ceglane, na cegłach rozsianych na całej elewacji można zaobserwować łuseczkowate odspojenia i odpryski gładkiej warstwy powierzchniowej, na niektórych pojedynczych cegłach widoczne są zniszczenia w postaci utarty lica (spieku) i znacznego osypywania się; zazielenienie i czarne zabrudzenia powierzchni kamieniarki, liczne porosty w miejscach zacienionych

zabrudzenie i zabielenia - zszarzenia powierzchni lica cegieł; korozja biologiczna na kominiarce i fragmentach wątków

Wątki ceglane elewacji są lekko zabrudzone. Kolorystyka cegieł jest oryginalnie melanżowa. Stan techniczny cegieł jest zróżnicowany, w partiach szczególnie narażonych na działanie wilgoci - soli doszło do uszkodzeń. Cegły na elewacjach w niektórych partiach są zabielone (zasolone) i znacznie wyróżniają się od ciemniejszych, co związane jest z migracją soli. Liczne partie cegieł występujące pod elementami kamiennymi, posiadają także zabielenia oraz zszarzenia powierzchni lica. W niewielu partiach, głównie na górnych fragmentach portale wejsćiowego widoczne jest znaczne zabrudzenie - czarna skorupa fałszywej patyny. Zabrudzenie warstwą czarnej skorupy smółek jest szkodliwe i w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia naturalnego spieku cegieł. W miejscach, gdzie deszczówka „spływając, nie zmywa brudu” widoczne są ciemniejsze smugi zabrudzeń. Po dokonaniu oględzin stwierdza się, iż niektóre elementy elewacji wymagają przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich w przypadku cegieł obserwuje się zabrudzenie spękanie spoin oraz lokalnie występujące złuszczenie i pieszczenie się pojedynczych cegieł niektóre cegły posiadają spękania i drobne ubytki. Występują partie bardziej zdegradowane tak jak na przykład górna partie ceglanego portalu wyjściowego. Liczne złuszczenia i osypywanie się cegieł obserwuje się w miejscach w których dochodzi do namakania murów np. pod daszkami i kamiennymi czy itp. Woda penetrując wraz z rozpuszczonymi solami w konsekwencji doprowadziła do osłabienia cegieł. Niektóre elementy słabo omywane przez wody są bardzo mocno zabrudzone, niemal czarne. W miejscach tych widoczne jest mocne zawilgocenie, pojawiła się korozja biologiczna. Przyczyną zniszczeń wątków ceglanych oprócz migrujących soli, jest niedostateczna ochrona i zabezpieczenie elewacji. Uszkodzenia występują w miejscach w których gromadzi się woda i nie ma dobrego jej odprowadzania. W przyszłości problem ten również występował, wyprofilowano kity, które miały na celu sprawne odprowadzenie wody i gromadzącego się śniegu. Niestety z czasem w zakamarkach zaprawy i elementy kamienne uległy degradacji. Proces ten ma charakter postępujący. Trzeba również zaznaczyć, że w wyniku stałego zawilgocenia i namakania fragmentów w których gromadzi się śnieg i woda i występuje trudność w ich szybkim odprowadzeniu i powstały stale i znaczne zawilgocenia murów obiektu. W konsekwencji zawilgocenie objęło nie tylko partie zewnętrzne, ale również wnętrza obiektu. W kaplicy w częściach tych powstały znaczne wysolenia i uszkodzenia tynków.

metalowe drzwi, spłowienie i złuszczanie się farby zabezpieczonej

Reasumując, stan techniczny okładziny ceglanej jest jeszcze w miarę dobry, za wyjątkiem newralgicznych partii w których doszło do zniszczeń. Fugowanie wydaje się być zachowane stosunkowo dobrze, jednak w niektórych partiach doszło do powstania ciemnych nawarstwień złożonych ze smółek i pyłów atmosferycznych i wypłukanego spoiwa – węglanu wapnia, przekształconego w gips pod wpływem SO2 zawartego w powietrzu. Oględziny z rusztowań, po oczyszczeniu pozwolą potwierdzić faktyczny stan zachowania.

Elementy kamienne są zabrudzone w większości pokryte cienką warstwą ciemnej szarej fałszywej patyny oraz zielonkawymi mchami i porostami. Powierzchnia kamienia jest i mocno zabrudzona osadami pyłów atmosferycznych i smółek. Na parapetach, cokole, elementach płaskich nakryw i innych utworzyły się silnie zabrudzenia (plamy i zacieki). Generalnie jednak nie występują znaczne zniszczenia.

Warstwa przypowierzchniowa na wielu kamiennych elementach elewacji jest mocniej zdegradowana i rozwarstwiona. W partiach najbardziej narażonych na działanie wody opadowej spoiwo zostało wypłukane i warstewki powierzchniowe stopniowo odspoiły się i wykruszały tworząc wżery. Zjawisko to wspomagały wprowadzone z wodą, krystalizujące sole oraz sezonowe zamarzanie wody w porach kamienia. Niektóre spoiny między kamieniami są spękane wykruszone z ubytkami, co prowadzi do rozluźnienia poszczególnych elementów. Dotyczy to przede wszystkim kamiennego cokołu. kity z poprzednich konserwacji w wielu partiach rozwarstwiły się, zwłaszcza na brzegach, ich sposób opracowania wyróżnia się od otoczenia, spoiwo pociemniało.

widoczne złuszczenie się przypowierzchniowej warstwy (ok. 3 mm grubości ), zwłaszcza na narożach i górnym profilowaniu cokołu, uwidocznione ciemne spoiwa kitów

ciemna czarna fałszywa patyna maskuje i uszkadza elementy kamienne oraz ceglane watki; ubytki formy, rozpojenia – degradacja elementów, brak dopasowania postumentów względem nowych schodów, które również są mocno zniszczone

W wielu partiach kamień uległ korozji, widoczne są ubytki, rozwarstwienia i złuszczenia. W złym stanie znajdują cię kamienne schody wejściowe oraz elementy postumentów, które nie zostały poprawnie zamontowane względem stopni. Proces dezintegracji kamienia w tych częściach postępuje. Płaszczyzna uległa zniekształceniu, zagubiła się forma w większym lub mniejszym stopniu. Całość jest mocno zawilgocona (ciemne zaplamienia) i zasolona. Ponadto w partiach stale zawilgoconych zaistniały sprzyjające warunki dla rozwoju alg, porostów i mchów, wydzielających kwasy humusowe działające niekorzystnie na spoiwo kamienia, a także tworzące nieestetyczne naloty. Widoczne są plamy i przebarwienia kamienia, występują i ubytki stopni, niektóre dość spore (krawędzie).

Elementy z terakoty generalnie w dobrym stanie technicznym, widoczne są niewielkie spękania , na wszystkich elementach spudrowanie i złuszczania się farby scalającej, wymycie farby z partii kitów.

Drzwi metalowe -stan techniczny jest dobry obserwuje się złuszczanie i przetarcie farby zabezpieczającej korozję stali w miejscach zakamarków oraz ogólne zabrudzenie.

elementy z terakoty spudrowanie i złuszczania się farby scalającej, wymycie farby z partii kitów

## 1.2. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

Podstawowym założeniem planowanej konserwacji elewacji będzie usunięcie szkodliwych nawarstwień i ograniczenie powstawania dalszych zniszczeń okładziny ceglanej, i kamieniarki oraz elementów z terakoty i metalowych, czyli wykonanie napraw uszkodzeń z użyciem materiałów tożsamych lub kompatybilnych z oryginalnymi.

Poniżej przedstawiono założenia konserwatorskie i programy dla poszczególnych elementów opracowanych w różnych technologiach i technikach wykonania.

Oczyszczenie fragmentów mocno zabrudzonych wątków ceglanych planuje się wykonać parą pod ciśnieniem, z wcześniejszym naniesieniem pasty tiksotropowej z fluorkiem amonu (należy wykonać próby). Nieliczne, szare, cementowe uzupełnienia należy wykuć jak również wszystkie mocno spękane i osłabione spoiny (niewielki zakres uszkodzonych spoin). Uszkodzone pojedyncze cegły oraz fragmenty osłabione wymagają lokalnie wzmocnienia estrem kwasu krzemowego. Przewiduje się również w miarę potrzeb wymianę uszkodzonych i osypujących się, pozbawionych spieku, pojedynczych całych cegieł lub też tzw. cerowanie (usunięcie partii zniszczonej i wymiana fragmentu). Należy zastosować cegły dobrze wypalone, wymiarami i kolorystyką dostosowane do obecnych (mrozoodporne, o niskiej nasiąkliwości). Należy również uzupełnić cegły glazurowane – obserwuje się bowiem liczne rozwarstwienia i ubytki glazury.

Zaprawy mineralne mniejszych ubytków użyte do uzupełnień cegieł powinny być odpowiednio dostosowane pod względem wytrzymałości. Należy je dobrać pod względem kolorystycznym.

Spoinowanie należy uzupełnić naśladowczo do otoczenia zachowując sposób opracowania i kolorystkę.

Zaleca się (do weryfikacji, po oczyszczaniu) wykonać hydrofobizację okładziny ceglanej w przypadku stwierdzenia uszkodzenia gładkiej warstwy licowej.

Elementy wykonane z terakoty zachowały się w dość dobrym stanie, za wyjątkiem nielicznych fragmentów. Ponadto w kilku przypadkach mocno odznaczają się i są widoczne przetarte kity, gdyż farba scalająca się pudruje się złuszcza . Konieczne będzie oczyszczanie, impregnacja, uzupełnienie spękań i ubytków (nieliczne) oraz scalenie kolorystyczne. Należy wykonywać naprawy tylko w miejscach ubytków, z równoczesnym wypełnieniem mniejszych rys powierzchniowych uszkodzeń poprzez szlamowanie, masą złożoną z dobranych na budowie składników np. mieszanką np. cementu romańskiego, wapna hydraulicznego i bardzo drobnego piasku kwarcowego, mączki marmurowej (usuwanie nadmiaru gąbkami na mokro), najpierw przeprowadzić próby z ustaleniem odpowiedniego składu. Bardziej wyraziste rysy skurczowe należy wypełnić specjalistycznym spoiwem hydraulicznym. Wykonanie napraw metodą lokalnego uzupełniania ubytków i uszkodzeń wymagać będzie optycznego scalenia kolorystyki powierzchni. W przypadku elementów z terakoty proponuje się scalenie powierzchni transparentnym laserunkiem silikatowym, który ze względu na własności hydrofobowe równocześnie zabezpiecza powierzchnie przed nadmiernym wnikaniem wody opadowej. Kolorystykę dostosować do obecnie zachowanej, wykonać próby do ustaleń komisji.

Ze względu również na zaobserwowane uszkodzenia i nawarstwienia brudu i produktów korozji biologicznej na kamieniarce zakłada się wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Oględziny obiektów wykazały również występowanie licznych spękań i małych ubytków .

Powierzchnię kamieniarki zakłada się oczyścić z zabrudzeń oraz szkodliwych nawarstwień, tzw. czarnej patyny, usunąć nawarstwienia korozji biologicznej. W partiach stale zawilgoconych zaistniały sprzyjające warunki dla rozwoju alg, porostów i mchów, wydzielających kwasy humusowe działające niekorzystnie na spoiwo kamienia, a także tworzące nieestetyczne. Należy usunąć poprzez wykucie niesprawne i zasolone spoiny. Po oczyszczaniu, odsoleniu i odgrzybieniu (j.w.) kamiennych płyt, osłabiony strukturalnie kamień należy wzmocnić preparatem krzemianowym. Kity (mniejsze ubytki) zakłada się wykonać z zastosowaniem zaprawy mineralnej dostosowanej składem i kolorystyką do oryginału. Należy uzupełnić spoinowanie, naśladowczo do oryginału. Ewentualne przebarwienia kamienia należy scalić z zastosowaniem spoiwa silikatowego. Zakłada się hydrofobizację powierzchni kamienia, gdyż z uwagi na pełną ekspozycję są znacznie bardziej narażone na namakanie i zmienne oraz szkodliwe warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr, nasłonecznienie). Kamienne płyty cokołu - płaszczyzna uległa zniekształceniu, zagubiła się forma w większym lub mniejszym stopniu fragmenty przypowierzchniowej warstwy złuszczają się. Proponuje się całość lekko wyrównać ,zasadniczo nie przewiduje się kitowania w celu wygładzenia i wyrównania znacznych ubytków. W przypadku widocznych już dzisiaj ubytków i uszkodzeń dolnych partii kamienia płyt nie zaleca się ich uzupełniania kitami, powierzchnię należy opracować w nawiązaniu do oryginału (ostateczne uściślenia należy dokonać po pełnej konserwacji technicznej).

Ważnym działaniem będzie zabezpieczenie murów przed namakaniem. Należy usprawnić system odprowadzenia wody w miejsc zakamarków za wieżyczkami (problemy na zewnątrz i wewnątrz obiektu poprzez dodatkowe ukształtowanie spadków itp.

Schody proponuje się wymienić na nowe, wykonane z piaskowca o lepszych parametrach wytrzymałościowych niż obecne (Sobolów wykonane w latach 90. XX wieku). W ramach planowanych prac konserwatorskich przy należy dokonać korekty posadowienia ciosów - postumentów przy schodach. Elementy te proponuje się zdemontować i ponownie zmontować wykonując konieczne zabiegi konserwacji technicznej i estetycznej j.w.

Elementy metalowe - ślusarka bram i inne należy oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pokryć farbami w kolorystyce szarooliwkowej, jak obecnie.

## 1.3. PROGRAM PRAC

Nazwy własne przytoczone w niniejszym programie prac nie mają na celu naruszenia art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a służą jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. W każdym przypadku wykonawca może zastosować materiały, bądź rozwiązania równoważne.

## 1.3.1. OKŁADZINA CEGLANA

- Oczyszczenie wątku należy poprzedzić wykonaniem prób na obiekcie. Wstępnie przewiduje się oczyszczenie gorącą parą pod ciśnieniem, ewentualnie z wstępnym, chemicznym rozmiękczeniem nawarstwień pastą z fluorkiem amonu Fassadenreinigerpaste firmy Remmers lub równoważnym po przeprowadzonych próbach.

- Usunięcie nawarstwień biologicznych, zastosowanie preparatów chemicznych.

- Usunięcie fragmentów niesprawnego spoinowania i kitów.

- Wymiana najbardziej zniszczonych cegieł, tzw. licowanie/cerowanie. Wykonanie licowania/cerowania cegłą pełną licową dostosowaną pod względem kolorystyki i wymiarów (montowane na zaprawie trasowej).

- Wzmocnienie strukturalne cegieł o uszkodzonym licu preparatem z estrem kwasu krzemowego np. KSE 300 firmy Remmers lub równoważnym.

- Uzupełnienie mniejszych ubytków cegieł zaprawą mineralną, barwioną w masie np. Restauriermörtel firmy Remmers lub równoważną z dodatkiem preparatu zwiększającego przyczepność Haftfest f. Remmers lub równoważnym.

- Uzupełnienie ubytków spoinowania zaprawą wapienno-trassową np. Tubag Trass-Kalk f. Sto lub równoważną oraz w przypadku niewielkich uzupełnień uelastycznioną zaprawą mineralną ECC Fugenmörtel f. Remmers, podbarwioną w masie lub równoważną. oprawianie powierzchni spoiny naśladowczo do otoczenia

- Uszczelnienie miejsc styku wątku ceglanego z elementami kamiennymi.

- Scalenie kolorystyczne cegieł w miejscach trwałych przebarwień zakłócających odbiór estetyczny elewacji,

- Korekta i uzupełnienie braków cegieł glazurowanych. Stosowanie farb tzw. glazury na zimno, lub mieszaczek, wg własnych receptur.

- W razie potrzeby hydrofobizacja całej elewacji lub fragmentów powierzchni wątku np. SNL firmy Remmers lub równoważnym.

## 1.3.2. ELEMENTY Z TERAKOTY

- Oczyszczenie z brudu, nawarstwień pudrujących się farb (wg założeń.). Przed przystąpieniem do oczyszczenia powierzchni należy wykonać próby i wybrać metody nienaruszające powierzchni. Siatka spękań, która jest widoczna i nie ma wpływu na stan techniczny.

- korekta powierzchni kitów-porzeźbienie, uzupełnienie brakującej formy, zastosowanie mieszanek sztukatorskich, ew. z dodatkiem cementu romańskiego. Wykonanie prób.

- Wypełnienie rys skurczowych - barwionym spoiwem mineralnym: z zastosowaniem Ledan TB1 i pigmentów np. ugru ciemnego i umbry palonej. Kolorystykę dostosować do oryginalnej, po czyszczeniu. Spoiwo należy wprowadzić strzykawką medyczną.

- Uzupełnienia ubytków

- uzupełnienie ubytków grubości ok. 3-5 mm gładzią z cementu romańskiego, portlandzkiego i in. wg mieszanek własnych receptur

- wykonanie na powierzchniach uzupełnianych cienkowarstwowej szlichty złożonej z podbarwionego cementu romańskiego z dodatkiem wapna hydraulicznego

- Naprawy fragmentów dekoracji o skorodowanej powierzchni, zaprawą składającą się z: z cementu romańskiego, wapna hydraulicznego i drobnego piasku, podbarwioną pigmentami f. Kremer. Naprawa uszkodzeń rzeźbiarskiego wystroju podbarwioną zaprawą z cementu romańskiego.

- Punktowanie przebarwień laserunkiem silikatowym np. Historic Lasur f. Remmers lub równoważne.

- Zabezpieczenie powierzchni wypraw preparatem np.Hydro-Tiefengrund f. Remmers rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1 lub równoważne.

## 1.3.3. KAMIENIARKA

- Oczyszczenie kamienia. Usunięcie brudu i nawarstwień korozyjnych z elementów kamiennych poza poprawą estetyki kamienia, umożliwi także prawidłowe przeprowadzenie impregnacji. Przed podjęciem zabiegu proponuje się wykonać próby:

- np. zastosowanie metody hydrotermicznej (zmywanie parą wodną pod ciśnieniem z agregatu Kärcher), połączoną z chemicznym działaniem preparatu z fluorkiem amonu Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers lub równoważne.

- lub usunięcie brudu i nawarstwień korozyjnych metodą strumieniowania drobnymi cząstkami ścierniwa - piasku zwilżonego wodą przy użyciu agregatu CePe (wskazane byłoby użycie specjalnej „dyszy do osłabionego tynku”, która da możliwość precyzyjnego, miękkiego i kontrolowanego czyszczenia bardzo zdestruowanego kamienia schodów).

- Usunięcie spękanych kitów oraz uszkodzonego spoinowania.

- Demontaż uszkodzonych elementów, korekta mocowania.

- Odgrzybienie kamieniarki (dwukrotnie) BFA f. Remmers lub równoważne.

- Odsolenie wytypowanych partii kamieniarki metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska (okłady z bentonitu z piaskiem lub waty celulozowej).

- Impregnacja strukturalna najbardziej osłabionych partii kamienia preparatem Remmers-KSE 300 f Remmers (w zależności od stopnia destrukcji materiału).

- Uzupełnienie ubytków kamienia. Większe ubytki oraz ubytki krawędzi uzupełnione zostaną wstawkami z kamienia dobranymi kolorystycznie i gatunkowo do oryginału. Na narożnikach i profilach w miejscach uzupełnień wykonane zostaną zbrojenia z drutu mosiężnego, wklejonego na żywicy epoksydowej lub poliestrowej. Mniejsze ubytki kamienia proponuje się uzupełnić kitem Restauriermörtel f. Remmers lub równoważne lub tradycyjnym kitem mineralnym, dostosowanym kolorystycznie i fakturalnie do oryginału. Proponowane materiały posiadają parametry mechaniczne dostosowane do uzupełnianego podłoża. W przypadku płytszych uzupełnień zaleca się zastosowanie preparatu Aida Haftfest do wody zarobowej lub równoważne.

- Uzupełnienie spoin. Proponuje się zastosowanie spoin uelastycznionych z dodatkiem emulsji epoksydowej np. spoina mineralna o podwyższonej plastyczności Funcosil ECC-Fugenmörtel firmy Remmers, barwiona w masie lub równoważne.

- Przebarwienia kamienia planuje się scalić kolorystycznie z użyciem spoiwa krzemianowego Keim Restauro Lasur lub równoważne lub podbarwionym preparatem do hydrofobizacji i pigmentów firmy Kremer lub równoważne.

- Zabezpieczenie powierzchni kamienia przed wnikaniem wody opadowej poprzez hydrofobizację kamieniarki preparatem siloksanowym Funcosil WS lub równoważne.

## 1.3.4. SCHODY, POSTUMENTY

- Demontaż obecnych stopni.

- Oczyszczenie, przygotowanie podłoża.

- Wykonanie nowych kamiennych stopni blokowych w warsztacie z piaskowca o lepszych parametrach wytrzymałościowych niż obecne (Sobolów wykonane w latach 90. XX wieku). Na wzór obecnych, obróbka kamieniarska (szlak krakowski).

- Montaż stopni oraz korekta i poprawne posadowienie ciosów - postumentów przy schodach. Elementy te poddane konserwacji technicznej i estetycznej zabiegi j.w.

## 1.3.5. METALOWE ELEMENTY

- Usunięcie warstw przemalowań, łuszczących się farb,

- Ocena i przegląd poszczególnych elementów, korekta elementów odkształconych. Wyprostowanie ewentualnych wygięć.

- Przeszlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym i odtłuszczenie.

- Odrdzewienie z zastosowaniem odpowiednich preparatów, zabezpieczenie przed korozją. Ograniczenie korozji metalu np. preparatem Stabilizator rdzy f. Hector - V 3.3. Wykonanie podkładu miniowego z 10 % dodatkiem preparatu Stabilizator rdzy firmy Hector- V 33 lub firmy Nobiles - podkład ftalowy antykorozyjny Nabikor (technologia zgodnie z instrukcją producenta wybranej firmy).

- Dwukrotne naniesienie na powierzchnie metalowe nawierzchniowej farby alkilowej lub innych wiodących producentów farb; kolorystyka jak obecnie parobki do akceptacji ustalona komisyjnie.

## 1.3.6. PRACE RÓWNOLEGŁE

- Korekta systemu odprowadzania wody opadowej z kamiennych daszków i elementów

- Podbitka pod dachem - oczyszczenie i naprawa, wyrównanie szpachlami nierówności, szlifowanie oraz malowanie farbą olejno-żywiczną, modyfikowaną, matową. Powtórzenie obecnej kolorystyki

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwatorskiej z przeprowadzonych prac konserwatorskich - opisowej i fotograficznej,

# 2. KAPLICA I AMBIT (kolumbarium)

## 2.1. TECHNIKA WYKONANIA I STAN ZACHOWANIA

Planowany zakres obejmie zaprawy tynkowe, tablice pamiątkowe, kropielniczki. Wykonana zostanie także konserwacja krat oraz modyfikacja jednej kraty (wg szczegółowych ustaleń wykonawczych w czasie prac).

zniszczenia tynków w kaplicy- degradacja spowodowane przez sole i wilgoć, złuszczanie się i pudrowanie farb,

W kaplicy w roku 1994 wykonano konserwację wnętrza. Podczas oczyszczania na ścianach i sklepieniu wykonano dokładne badania konserwatorskie ustalające stratygrafię nawarstwień. Wyniki z badań i przeprowadzonych działań konserwatorskich zamieszczono w dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej autorstwa mgr mgr Marii Marzec, Adama Moskały i Krzysztofa Syrka. Obecna aranżacja kolorystyczna kaplicy powstała w wyniku ustaleń komisyjnych. W dokumentacji konserwatorskiej zawarto informacje, że dyskusje były burzliwe i długie. We wnętrzu kaplicy rozpoznano siedem warstw chronologicznych (historycznych) w skład których wchodziły 27 warstwy technologiczne.

I warstwa chronologiczna, autorska z czasów budowy Kaplicy składała się z zaprawy wapienno-piaskowej położonej na wątku ceglanym, obok drzwi wejściowych wmurowano 2 kropielnice z marmuru dębnickiego. Oryginalnie wykonana z mas sztukatorskich dekoracja sklepienia – zworniki, wsporniki, żebra. Elementy te w trakcie montażu łączono kitem gipsowym, kitem również wyrównano połączenia pomiędzy poszczególnymi segmentami żeber. Miejscami zastosowano okienny kit szklarski. Tynk pokrywający ściany i sklepienie był gładzony, a następnie pomalowany farbą olejną, szarą. Elementy stiukowe pomalowano farbą olejną białą. Wspomniano również, iż pierwotny tynk wygładzony gipsem zachował się jedynie miejscowo na obrzeżach wsporników i w płaszczyznach sklepienia, a szara farba także zachowana była śladowo. Również fragmentarycznie zachowała się farba w blendzie z maswerkiem nad drzwiami wejściowymi.

Kolejne warstwy chronologiczne (II, III) stanowiły przede wszystkim uzupełnienia zapraw i następne malatury: w odcieniach oliwkowym, jasnoszarym i ciemnoszarym.

IV warstwa chronologiczna: partie ścian - występowała ciemnoszara warstwa; na żebrach i wspornikach zwornikach czerwona, a na wysklepkach niebieska.

V warstwa chronologiczna to przemalowanie farbą klejową w kolorze jasnoszarym a sztukaterie morelowe.

Kolejna VI warstwa chronologiczna stanowiło przemalowanie farbą klejową jasno szarą całego wnętrza.

Ostatnią VII warstwą chronologiczną ujawnioną przed konserwacją w 1984 roku była warstwa malarska żółta, położona na całości wypraw i sztukaterii.

W trakcie prac konserwatorskich w 1984 roku usunięto praktycznie wszystkie nawarstwienia farb, częściowo kity gipsowe i łaty cementowe na tynkach. Zgodnie z założeniem nie usuwano całości zapraw na ścianach, i nie usuwano wielu starych uzupełnień sztukaterii. W dokumentacji zaznaczono, że na obiekcie pozostają wszystkie warstwy ujawnione w czasie badań przed konserwacją, niemniej jednak niektóre z nich zachowane w znikomej ilości. W trakcie konserwacji uzupełniono ubytki tynku gipsem nowe tynki wykonano w technologii firmy Bayosan Sp 64 oraz położono farbę klejową jasnoszarą na ścianach i białą - na sztukaterii sklepienia i w maswerkach zachodniej kaplicy.

marmurowa kropielnica, ściany ambitu (kolumbarium)

W chwili obecnej stan techniczny tynków kaplicy jest bardzo zły, wyprawy są mocno zabrudzone, farby klejowe są złuszczone, w większości odpadły. Występuje wiele partii na ścianach, gdzie pojawiły się rozległe wysolenia, spęcherzenia i ubytki warstw zapraw i malatur. Uszkodzenia tynków objęły przede wszystkim ściany w mniejszym stopniu najwyższe partie sklepienia. Na podstawie oględzin zniszczeń elewacji (zewnętrzne) stwierdza się, że wiele partii wysoleń występuje w miejscach gdzie na dekoracjach daszków w zakamarkach gromadzi się woda opadowa i śnieg , który długo tam zalega powodując namakanie murów, a w konsekwencji i tynku wewnątrz kaplicy. Wnętrze kaplicy jest nieogrzewane.

Zaprawy tynkowe w ambicie - kolumbarium zachowane są w lepszym stanie technicznym. Jednakże są mocno przybrudzone. z licznymi ubytkami mechanicznymi w formie zadrapań wgnieceń i uszkodzeń powstałych w skutek użytkowania. W dolnych partiach widoczne zasoleni,a spęcherzenia zapraw.

## 2.3. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

Proponuje się wykonanie szeregu zabiegów konserwatorskich dążących zarówno do poprawy stanu technicznego jak i estetyki wyprawom tynkowym przede wszystkim w mocno zniszczonej kaplicy, ale również w przylegającym doń ambice. Zakłada się oczyszczenie, usunięcie tynków zdestruowanych oraz wadliwych technologicznie. Szczególną uwagę należy zwrócić na partie zasolonych i rozwarstwionych tynków w miejscach zalewania i namakania murów od strony zewnętrznej. Tam przede wszystkim po skuciu zniszczonych partii, wykuciu zasolonych spoin należy wykonać uzupełnienia tynkami szerokoporowymi magazynującymi sole z wcześniejszym zabiegiem odsolenia kamienia i cegieł metodą migracji do rozszerzonego środowiska (kompresy). W pozostałych partiach uzupełnienia ścian proponuje się wykonać zaprawami wapiennymi z dodatkiem trasu. Być może zastosowanie w poprzednich konserwacjach oraz pierwotnie technologii z dodatkiem gipsu powoduje, że w dość wilgotnym słabo wentylowanym nieogrzewanym wnętrzu następuje szybko destrukcja wypraw. Po oczyszczeniu wypraw należy również zastosować głęboko penetrujące środki impregnujące, które wzmocnią istniejące tynki. Uzupełnienia należy opracować w technice nawiązującej do oryginału. Również zastosowana w czasie ostatniej konserwacji farba klejowa niezbyt dobrze sprawdziła się w użytkowaniu, dlatego proponuje się zastosowanie farb krzemianowych, dyfuzyjnych, które nadadzą wnętrzu również historyczny charakter, ew. wapiennych, modyfikowanych przystosowanych do zabytkowych wnętrz. Ostatecznie technologia farb do uściśleń na etapie wykonawczym.

Aranżację i kolorystykę dla wypraw tynkowych wnętrza kaplicy należy ustalić na etapie prac na podstawie przedstawionych prób. Fotografie archiwalne pokazują bowiem, że sklepienie i ściany kaplicy w różnych fazach historycznych było bardziej zróżnicowane poprzez zastosowanie barwnych, kontrastujących farb na tynkach, co potwierdziły również badania wykonane w czasie poprzedniej konserwacji (aranżacje historyczne). W dokumentacji konserwatorskiej z 1994 roku przedstawiono projekty aranżacji kolorystycznej wnętrza w oparciu o warstwy historyczne - 3 warianty. Są to rysunki malowane w technice gwaszu i akwareli. Można także przy obecny cnym ustalaniu aranżacji do nich nawiązać i się ustosunkować na etapie wyboru kolorystyki. W przedstawionych propozycjach ściany zasadniczo są jasnoszare, natomiast w partii sklepienia występują różne warianty (przyjęto I wersję, gdzie sztukateria jest biała). Proponuje się zatem w czasie trwania prac wiedzę uściślić na podstawie badań obiektu oraz analogii. Możliwe jest w czasie obecnej konserwacji przyjęcie aranżacji występującej w późniejszym okresach historycznych. Decyzje zostaną podjęte na etapie prac przy udziale komisji konserwatorskich.

Planuje się również wykonać konserwację tynków w ambicie. Zasadniczo zabiegi techniczne będą podobne, (stosunkowo mniejszy jest zakres zniszczeń). kolorystyka wypraw do ustaleń.

Należy również poddać konserwacji elementy marmurowe, integralnie związane ze ścianami w kaplicy i ambicie kropielnice z dębnika, płyty. Elementy te są zabrudzone. Marmury posiadają zmatowiałą powierzchnię.

## 2.3. PROGRAM PRAC

## 2.3.1. TYNKI PŁASKIE (KAPLICA)

uwaga w przypadku fragmentów ścian gdzie wysolenia powstały wskutek namakania ścian od zewnątrz (elewacje) konieczne jest w pierwszym etapie usunięcie przyczyn i zapobieżenie dalszym

- Usunięcie nawarstwień, wadliwych kitów i uzupełnień cementowych i gipsowych mechanicznie – skalpele, szpachelki itp. uporządkowanie, Odsłonięcie dążące do konserwacji tynków przewidzianych do ekspozycji Bezwzględnie należy usunąć wadliwe technologicznie zaprawy naprawcze z dodatkiem cementu, jak również wadliwe uzupełnienia spoin wątków. W miejscach zdegradowanych , zasolonych wykucie wadliwych tynków i uzupełnień. Wyczyszczanie muru dokładnie na sucho, np. szczotką drucianą, usunięcie kurzu.

- Wykonanie uściślających badań konserwatorskich. Zachowanie reliktów tynków z malaturami (świadki).

- W miejscach odspojeń podklejenie tynków z wątkiem - zastrzyki Ledan TB1 z mączką marmurową lub równoważne.

- Utrwalenie i wzmocnienie wypraw przeznaczanych do pozostawienia np. Keim Fixativ rozcieńczony w wodzie 1: 2 lub równoważne.

- Ew. Kompresy odsalające w miejscach zasolonych, w partiach skutych tynków wielokrotne.

- Uzupełnienie ubytków wypraw zaprawą szerokoporową np. Keim Porosan Sanierputz f. Keim lub równoważne.

- W partiach zasolonych i zwilgoconych położenie tynków renowacyjnych. Aby tynk renowacyjny spełniał swe zadanie, należy zazwyczaj nałożyć dwie warstwy, o grubości od 10 do 20 mm każda. Pierwszą warstwę tynku należy dobrze zgracować i przed nałożeniem kolejnej warstwy zachować okres schnięcia ok. 1 dzień na każdy 1 mm grubości nałożonej wcześniej warstwy.

- krzyżowa obrzutka przekrywająca 50 % podłoża grubości do 5 mm przy użyciu materiału np. KEIM Porosan Trass Zementputz - tynk trasowo – cementowy stosowany zewnętrznie i wewnętrznie jako natryskowy poprawiający przyczepność w przyziemnej części budynków, na poprawienie przyczepności

- zagłębienia, dziury oraz silne nierówności wypełnić bądź wyrównać materiałem np. KEIM-Porosan Ausgleichsputz - wyrównujący tynk trasowy o dużej wytrzymałości z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych murów

- następnie dwie warstwy tynku renowacyjnego np. - KEIM Porosan Trass Sanierputz NP- tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego, białego cementu, piasku i dodatków o dużej wytrzymałości, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murów, stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynku

- W partiach odsłoniętych wątków bez zasoleń położenie tynków wapiennych.

- Położenie na całości scalającej szlichty cienkowarstwowej Keim Universalputz Fein, zatarcie pacą.

- Przygotowanie podłoża pod malowanie- gruntowanie, wg przyjętej technologii.

- Malowanie wnętrza ścian i wysklepek kaplicy - zastosowanie farby mineralnej wapiennej np. Keim Athenit lub krzemianowej np. Keim Optil lub równoważne. Kolorystyka do ustaleń na etapie prac, przy udziale komisji konserwatorskich.

## 2.3.2. ELEMENTY PROFILOWANE

- Oczyszczanie, delikatne usunięcie farb nawarstwień, późniejszych kitów wadliwych technologicznie i niesprawnych– skalpele, szpachelki, papiery ścierne różnych gradacji itp. Odsłonięcie dążące do konserwacji zapraw sztukateryjnych przewidzianych do ekspozycji

- Wykonanie uściślających badań konserwatorskich.

- Zachowanie reliktów tynków z malaturami (świadki).

- W miejscach odspojeń podklejenie tynków z wątkiem - zastrzyki Ledan TB1 z mączką marmurową lub równoważne, ew. kotwienie na klejach i nierdzewnych szpilkach.

- Utrwalenie i wzmocnienie wypraw np. Keim Fixativ rozcieńczony w wodzie 1: 2 lub równoważne.

- Uzupełnienie ubytków wypraw zaprawami wg opracowanych receptur, mineralne, modyfikowane. opracowanie powierzchni naśladowczo do oryginału szlifowanie.

- Przygotowanie podłoża pod malowanie- gruntowanie, wg przyjętej technologii.

- Malowanie elementów profilowanych - zastosowanie farby mineralnej wapiennej np. Keim Athenit lub krzemianowej np. Keim Optil lub Keim Soldalit - Arte bez bieli tytanowej lub równoważne w odpowiednio dobranych kolorach. Kolorystyka oraz sposób opracowania (np. punktowanie, topowanie) do ustaleń, na etapie prac po wykonanych próbkach, przy udziale komisji konserwatorskich.

## 2.3.3. AMBIT (KOLUMBARIUM) – WYPRAWY TYNKOWE

- Oczyszczanie, usunięcie farb nawarstwień, późniejszych kitów, wadliwych technologicznie i partii zdegradowanych niesprawnych , szpachelki, papiery ścierne różnych gradacji itp. Odsłonięcie dążące do konserwacji zapraw przewidzianych do ekspozycji. Zachowanie reliktów tynków z malaturami (świadki).

- Wykonanie uściślających badań konserwatorskich.

- W miejscach odspojeń podklejenie tynków z wątkiem - zastrzyki Ledan TB1 z mączką marmurową lub równoważne, ew. kotwienie na klejach i nierdzewnych szpilkach.

- Utrwalenie i wzmocnienie wypraw np. Keim Fixativ rozcieńczony w wodzie 1: 2 lub równoważne.

- Uzupełnienie ubytków wypraw zaprawami mineralnymi wapiennymi, modyfikowane. opracowanie powierzchni naśladowczo do oryginału.

- Przygotowanie podłoża pod malowanie- gruntowanie, wg przyjętej technologii.

- Malowanie - zastosowanie farby mineralnej wapiennej np. Keim Athenit lub krzemianowej np. Keim Optil równoważne w odpowiednio dobranych kolorach. Kolorystyka do ustaleń przy udziale komisji konserwatorskich na etapie prac.

## 2.3.4. ELEMENTY MARMUROWE

- Usunięcie tłustych powłok woskowych i olejnych metodą chemiczną z użyciem preparatu do oczyszczania marmurów Voight 242.

- Ew. uzupełnienie rażących ubytków i wypełnienie kamienia dwuskładnikowym kitem poliestrowym przeznaczonym do konserwacji marmurów f. Depa, Generali, Akemi w odpowiedniej wersji barwnej. Opracowanie powierzchniowe kitów poprzez szlifowanie papierami ściernymi gradacji 60-220 z użyciem tarczy ściernej i wiertarki wolnoobrotowej. Obecnie zasadniczo ubytków brak

- Wykonanie prób na szlifowanie na marmurach kamieniami polerskimi. Szlifowanie na mokro/sucho z zachowaniem jej zabytkowego charakteru (do połysku satynowego).

- Impregnacja hydrofobizująca i wysycająca kolor. Nałożenie ę warstwy ochronnej z impregnatu np. roztworu syntetycznej żywicy Paraloid B 72 w toluenie technicznym, na bazie wosku mikrokrystalicznego lub inne wg receptur zespołu konserwatorskiego.

- Dodatkowa impregnacja powierzchni posadzki warstwą Cosmoloid f. Kremer.

## 2.3.5. PRACE RÓWNOLEGŁE

- Konserwacja krat (zabiegi jak w punkcie 1.3.5) oraz konserwacja i modyfikacja jednej kraty przy drzwiach wejściowych na zewnątrz -możliwość wietrzenia kaplicy (wg szczegółowych ustaleń wykonawczych w czasie prac).

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej obrazującej przebieg prac - opisowej i fotograficznej.

# 3. SALA MUZEALNA

Zakres prac obejmie wątki ceglane na ścianach i sklepieniu.

## 3.1. TECHNIKA WYKONANIA I STAN ZACHOWANIA

Na ścianach i sklepieniu eksponowane są wątki z zachowanym częściowo spoinowaniem wapiennym i wapienno-cementowym. Stan cegieł jest w miarę dobry. Cegły posiadają zabielenia i ubytki. Wykruszeniom uległo spoinowanie. Lokalnie widoczne są uzupełninia spoin.

wątki ceglane w Sali muzealnej –widok ogólny

## 3. 2. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

Przewiduje się oczyszczenie wątków ceglanych usunięcie licznych niesprawnych spoin (spore braki, część spękana i luźne). planuje się lokalnie wykonać zabiegi odsalania poprzez nakładanie kompresów. Wątki planuje się poddać impregnacji, poprzez wzmocnienie estrem kwasu krzemowego. Przewiduje się również w miarę potrzeb wymianę uszkodzonych i osypujących się, pojedynczych cegieł tzw. cerowanie (usunięcie partii zniszczonej i wymiana fragmentu). Należy zastosować cegły dobrze wypalone, wymiarami i kolorystyką dostosowane do obecnych (mrozoodporne, o niskiej nasiąkliwości). Mniejsze ubytki cegieł przeszkadzające w odbiorze należy uzupełnić zaprawami mineralnymi dobranymi pod względem kolorystycznym.

Spoinowanie należy uzupełnić naśladowczo do najstarszych zachowanych spoin odtwarzając sposób opracowania i kolorystkę. Spoiny były najprawdopodobniej pomalowane kreską, dlatego przewiduje się scalenie, do weryfikacji po oczyszczeniu.

## 3.3. PROGRAM PRAC

- Oczyszczenie wątku po wykonanych próbach na obiekcie. Wstępnie przewiduje się oczyszczenie gorącą parą pod ciśnieniem lub metodą delikatnego piaskowania lub inne.

- Usunięcie fragmentów niesprawnego spoinowania.

- Dokładane odkurzenie wątków z użyciem odkurzacza z miękką szczoteczką.

- Wymiana najbardziej zniszczonych cegieł, tzw. licowanie/cerowanie. Wykonanie licowania/cerowania cegłą pełną licową dostosowaną pod względem kolorystyki i wymiarów (montowane na zaprawie trasowej).

- Lokalnie, wykonanie zabiegów odsalania metodą stosowania kompresów do rozszerzonego środowiska.

- Wzmocnienie strukturalne cegieł o uszkodzonym licu preparatem estrem kwasu krzemowego np. KSE 300 firmy Remmers lub równoważnym.

- Uzupełnienie mniejszych ubytków cegieł (przeszkadzających w odbiorze) zaprawą mineralną, barwioną w masie np. Restauriermörtel firmy Remmers lub równoważną z dodatkiem preparatu zwiększającego przyczepność Haftfest f. Remmers lub równoważnym.

- Uzupełnienie ubytków spoinowania zaprawą wapienno-trassową gotową lub sporządzoną wg własnych receptur, podbarwioną w masie. Opracowanie powierzchni spoiny naśladowczo do otoczenia z zastosowaniem specjalnych narzędzi.

- Lokalnie scalenie kolorystyczne cegieł w miejscach trwałych przebarwień zakłócających odbiór estetyczny z użyciem farb krzemianowych laserunkowych np. Restauro Lasur f. Keim.

- Podmalowanie spoin z użyciem farb krzemianowych laserunkowych np. Restauro Lasur f. Keim, jeśli były malowane jak w sąsiednich pomieszczeniach.

# 4. KLATKA SCHODOWA - WEJŚCIE NA KOPIEC

Zakres prac obejmie: konserwację schodów wraz z balustradą oraz wypraw tynkowych/wątku ceglanego, podbitki pod dachem.

## 4.1. TECHNIKA WYKONANIA I STAN ZACHOWANIA

tynki i wątki ceglane klatki schodowej

W czasie konserwacji w 1994 roku stwierdzono, iż ściany klatki schodowej pokryte zostały tynkami dopiero w kolejnych fazach. Pierwotnie eksponowany był wątek ceglany, który był spoinowany zaprawą wapienno-piaskową z wyciśniętym rowkiem szerokości około 6 mm. Spoiny były malowane farbą na czerwono. Był to typowy system aranżacji ścian jak w innych częściach fortu np. dobrze zachowany w budynku koszar. Później ściany zostały pobielone – II warstwa chronologiczna. Kolejną III warstwą historyczną było położenie tynków, które pomalowano. W czasie prac w 1994 założono iż część wątków zostanie poddana konserwacji i będzie eksponowana, dotyczyło to pasa do wysokości otworu wejściowego do kaplicy ciągnącego się nad dolnym biegiem schodów i fragmentu przy obramieniu drzwi zewnętrznych. Fragmenty wątków odsłonięto i oczyszczono z resztek zapraw. Uszkodzenia cegieł uzupełniono, spoinowanie w rowku w spoinach pomalowano na czerwony kolor. Działania związane z pozostawieniem na części ścian tynków argumentowano, iż znaczne zasolenie ścian spowoduje wkrótce mocne wysolenia na wątkach ceglanych natomiast pozostałe partie przysłonięte tynkiem nie będą narażone na tak znaczne wysolenia W części ścian od strony stożka kopca, gdzie wydać widoczne były silne wykwity i występowało dużo kitów gipsowych i cementowych założono tynki szerokoporowe solochłonne po wyschnięciu zagruntowana je wodą wapienną, a następnie pomalowano 2 razy farbą klejową w jasnożółtym kolorze. Na podstawie oględzin obiektu stwierdzono iż wyprawy tynkowa klatki schodowej zostały pomalowane w ramach odświeżania wnętrza już po konserwacji przeprowadzonej w 1994 roku. Obecnie kolorystyka jest beżowo różowawa. Stan techniczny tynków pogarsza się widoczne są liczne zniszczenia wierzchnich warstw zapraw oraz farb zwłaszcza w górnej części klatki schodowej pod dachem W miejscach intensywnego użytkowania występują zadrapania drobne ubytki tynków, przetarcia farby. Całość jest równomiernie zabrudzona.

Schody z piaskowca

Schody wykonano z piaskowca. Kamień poddano obróbce kamieniarskiej. Stan techniczny schodów jest zły kamień jest mocno zabrudzony. Liczne zaprawy naprawcze są odspojone, spękane, występują ubytki.

W czasie prac w 1994 roku ostatecznie zdecydowano o nie zakładaniu nakładek z piaskowca tylko uzupełnieniu ubytków w kitach mineralnych. Powierzchnię kitów opracowano naśladowczo. Podniebie schodów oczyszczono z tynków i eksponowany kamień.

zabrudzenie, spękania i ubytki kitów naprawczych, zróżnicowanie kolorystyczne

metalowa balustrada

Balustrada wykonana jest z tralek żeliwnych o z geometrycznym ażurowym motywie, poręcz drewniana. W czasie konserwacji przeprowadzonej w 1994 roku przez firmę Roman Bobicki Konserwacja Zabytkowych Detali Metalowych balustradę poddano konserwacji. Istniejące elementy oczyszczoną metodą mechaniczną przy użyciu urządzeń piaskujących zabezpieczono farbami antykorozyjnymi i farbą dekoracyjna wierzchnią w kolorze ciemnozielonym. W czasie prac również zrekonstruowano brakujące tralki które wykonano również z żeliwa (oryginalnych tralek zachowało się wówczas 21 szt.

Stan zachowania tralek jest dobry, przemalowane zostały w kolorze jasnoszarym. Przemalowano również drewnianą poręcz. Drewno posiada zarysowania, w ubytkach szarej farby widoczna czarna malatura. Konstrukcja stabilna.

drewniana podbitka pod dachem

W czasie konserwacji w 1984 roku stwierdzono, iż większość elementów stropu jest późniejsza. Po usunięciu nawarstwień farb olejnych badania wykazały również, że wiele krokwi zostało wymienionych. Konserwacja objęła oczyszczanie z farb uzupełnienia drewna, usunięcie wszelkich późniejszych gwoździ. Wykonano uzupełnienia kitami i powierzchnię wyszlifowano, a następnie nałożono dwie lub trzy warstwy farby olejnej ftalowej w kolorze kości słoniowej, nawiązując do pierwotnej aranżacji. Generalnie stan techniczny jest dobry. Całość lekko zabrudzona i zmatowiona, występują nieliczne złuszczania farby.

drewniany strop pod dachem klatki schodowej

## 4.2. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

tynki i wątki ceglane klatki schodowej

W czasie konserwacji w 1994 roku stwierdzono, iż ściany klatki schodowej pokryte zostały późniejszymi tynkami. Pierwotnie eksponowany był wątek ceglany

W czasie prac w 1994 założono iż część wątków zostanie poddana konserwacji i będzie eksponowana, dotyczyło to pasa o wysokości otworu wejściowego do kaplicy ciągnącego się nad dolnym biegiem schodów

Natomiast na pozostałej części ścian postanowiono pozostawić zachowane z III fazy tynki poddać je konserwacji i eksponować

Po analizie wyników badań konserwatorskich ustalających poszczególne fazy historyczne oraz ocenie stanu technicznego wypraw tynkowych klatki schodowej proponuje się w chwili obecnej skucie zniszczonych zdegradowanych tynków i ekspozycję wątków ceglanych po przeprowadzeniu ich konserwacji. Wg informacji zawartych w dokumentacji konserwatorskiej w 1994 roku tynki na ścianach założono w późniejszym czasie. Pierwotnie wątek klatki schodowej były eksponowany z precyzyjnie opracowaną i podmalowaną spoiną, tak jak na najniższych partiach ścian. Proponuje się zatem przeprowadzenie pełnego zakresu zabiegów konserwatorskich przy wątkach ceglanych obejmujących oczyszczenie, odsolenie wybranych fragmentów, uzupełnienie, ubytków cegieł, impregnację wzmacniającą. Planuje się uzupełnić również spoinowanie i wykonać scalenie kolorystyczne jak na widocznej w dolnych częściach ścian klatki schodowej. Konserwacją objęte zostaną również obecnie eksponowane watki, ich stan techniczny jest zadawalający.

schody z piaskowca

Planuje się przeprowadzić konserwację techniczną, polegającą na oczyszczeniu, usunięciu spękanych i zniszczonych kitów oraz usunięciu wszelkich zapraw naprawczych. Proponuje się powtórzenie koncepcji uzupełniania ubytków przyjętej przez poprzedni zespół konserwatorski, czyli uzupełnianie w technologii mineralnej, tzw. zwany sztuczny kamień. Kity należy opracować kamieniarsko, kamień należy scalić i zahydrofobizować.

balustrada

Zakłada się pozostawienie balustrady i jej konserwację  . Planuje się usunięcie farb olejnych, oczyszczenie   oraz pomalowanie całości farbami przeznaczonymi do metalu. Należy przywrócić pełną estetykę kolorystyczną na podstawie śladów pierwotnych malatur. Drewniany pochwyt również planuje się poddać konserwacji z koniecznym uzupełnieniem braków.

drewniana podbitka stropu

Konserwacja obejmie oczyszczanie – przeszlifowanie i wyrównanie z farb, uzupełnienie drobnych drewna położenie farby półmatowej w kolorze kości słoniowej, nawiązując do pierwotnej aranżacji.

## 4.3. PROGRAM PRAC

## 4.3.1. TYNKI/WĄTKI CEGLANE

- Skucie tynków wyższych partiach ścian. W czasie prac uściślić zakres skuwania tynków np. blendy itp.

- Oczyszczenie wątku po wykonanych próbach na obiekcie. Wstępnie przewiduje się oczyszczenie szpachelkami na sucho, lub metodą delikatnego piaskowania lub inne.

- Usunięcie fragmentów niesprawnego spoinowania.

- Dokładane odkurzenie wątków z użyciem odkurzacza z miękką szczoteczką.

- Lokalnie, wykonanie zabiegów odsolenia metodą stosowania kompresów do rozszerzonego środowiska.

- Wymiana najbardziej zniszczonych cegieł, tzw. licowanie/cerowanie. Wykonanie licowania/cerowania cegłą pełną licową dostosowaną pod względem kolorystyki i wymiarów (montowane na zaprawie trasowej).

- Wzmocnienie strukturalne cegieł o uszkodzonym licu preparatem estrem kwasu krzemowego np. KSE 300 firmy Remmers lub równoważnym.

- Uzupełnienie mniejszych ubytków cegieł (przeszkadzających w odbiorze) zaprawą mineralną, barwioną w masie np. Restauriermörtel firmy Remmers lub równoważną z dodatkiem preparatu zwiększającego przyczepność Haftfest f. Remmers lub równoważnym.

- Uzupełnienie ubytków spoinowania zaprawą wapienno-trassową gotową lub sporządzoną wg własnych receptur, podbarwioną w masie. Opracowanie powierzchni spoiny naśladowczo do otoczenia z zastosowaniem specjalnych narzędzi.

- Lokalnie scalenie kolorystyczne cegieł w miejscach trwałych przebarwień zakłócających odbiór estetyczny z użyciem farb krzemianowych laserunkowych np. Restauro Lasur f. Keim.

- Podmalowanie spoin z użyciem farb krzemianowych laserunkowych np. Restauro Lasur f. Keim, jeśli były malowane jak w sąsiednich pomieszczeniach.

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej obrazującej przebieg prac – opisowej i fotograficznej.

## 4.3.2. SCHODY Z PIASKOWCA

- Stopnie - wykucie wadliwych technologicznie i estetycznie uzupełnień cementowych, wykucie wkruszonych partii spoinowania.

- Oczyszczenie powierzchni kamienia - z zastosowaniem łagodnego piaskowania (bez użycia wody); detergent z wodą oraz inne środki do usuwania tłustych, zachlapanych farbami i zaprawami środkami dostępnymi w handlu np. firmy Sopro - Sopro BIR - intensywny środek czyszczący Bio-Intensiv-Reiniger lub równoważne. Oczyszczenie należy dokonać po wykonanych próbach

- Uzupełnienie ubytków kamienia, kitami mineralnymi dostosowanymi do kolorystyki oryginału.

- Korekta powierzchni – zgroszkowanie mocno zatartych stopnic, opracowanie powiedzeni na krawędziach itp.

- Podniebia schodów - oczyszczanie, j,w., uzupełnienie drobnych

- Punktowanie przebarwień kamieniarki na stopniach i podniebiach laserunkiem silikatowym np. Historic Lasur f. Remmers lub równoważne.

- Zabezpieczenie powierzchni preparatem np. .Hydro-Tiefengrund f. Remmers rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1 lub równoważne.

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, zgodnej ze schematem, obrazującej przebieg prac.

## 4.3.3. BALUSTRADA

metal

- Oczyszczenie metalu z farb i produktów korozji metodą strumieniowania ściernego lub inną wybraną po przeprowadzonych próbach. Chemiczne doczyszczenie przy zastosowaniu środka Genol Pro Liquide f. Laboratories Ceetal, środek do usuwania farb. Prace in situ lub w pracowni (montaż/demontaż).

- Położenie podkładu farby podkładowej np. Imestol Anticor f. Imesta lub równoważnej.

- Nałożenie lakieru nawierzchniowego do metalu np. firmy Hector-V33 lub farby nawierzchniowej Emalia Chlorokauczuk firmy Nobiles lub równoważnej (kolorystyka wg RAL lub NCS uzgodniona komisyjnie na podstawie badań.

poręcz balustrady

- Scyklinowanie pozostałości lakierów, przy pomocy ostrzy metalowych, cykliniarek, itp. oczyszczenie z brudu i wtartego w drewno kurzu.

- Wyszlifowanie powierzchni papierami ściernymi o różnej gradacji (od 40-120). Przygotowanie pod malowanie.

- Aranżacja kolorystyczna, zabezpieczone drewna lakierami kryjącymi - uzgodnienia technologii/kolorystyki i aranżacji w trakcie prac do ustaleń komisji.

## 4.3.4. DREWNIANA PODBITKA STROPU

- Oczyszczenie z brudu, przeszlifowanie całości. Nie przewiduje się usuwania farby w całości

- Uzupełnienia ubytków i nierówności szpachlami akrylowymi, opracowanie powierzchni

- pomalowanie całości farbą olejno żywiczną lub akrylową satyna w kolorze wybranym na etapie wykonawczym

- Zabezpieczenie powierzchni wypraw preparatem np.Hydro-Tiefengrund f. Remmers rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1 lub równoważne.

# 5. IZBA WARTOWNIKA

## 5.1. TECHNIKA WYKONANIA I STAN ZACHOWANIA

Wątki ceglane zostały pobielone kilkoma warstwami pobiał wapiennych. Na podstawie wstępnych badań oraz analizy wątków w sąsiednich pomieszczeniach przypuszcza się iż pierwotnie wątki ceglane były eksponowane.

Wątek był spoinowany zaprawą wapienno-piaskową z wyciśniętym rowkiem. Spoiny były malowane farbą. Później ściany i sklepienie podbiałowo. Pobiała jest mocno zdegradowana, złuszcza się i odpada. Stan wątków pod spodem jest podobny jak w Sali Muzealnej.

złuszczania i spęcherzenia warstw pobiał

W przejściu z klatki do izby zachowała się drewniana futryna bez drzwi. W pomieszczeniu znajduje się również okno skrzynkowe. Naprawy przy stolarce wykonywane były doraźnie, niejednokrotnie zmieniały kolorystykę.

Oględziny stanu technicznego drewna ustaliły, iż uległo ono degradacji. Wszystkie elementy poddawano odnowieniom. Drewno przemalowano farbami olejnymi. Z reguły kolejną warstwę farby kładziono na pozostałości poprzedniej, nie usuwając warstw spodnich i nie wyrównując powierzchni. Również w niektórych przypadkach malatury zeszlifowano. Widoczne są liczne zniszczenia mechaniczne i ubytki oraz zarysowania, pęknięcia drewna i odszczypania (dolne partie). Elementy metalowe, klamki zamki były mosiężne, ale zostały zdekompletowane w wielu miejscach je przerabiano.

zachowana framuga w przejściu (bez skrzydeł drzwi)

## 5.2. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

Przewiduje się ekspozycję wątków na ścianach i sklepieniu, czyli powrót do pierwotnej aranżacji. W tym celu planuje się oczyszczenie wątków ceglanych usunięcie pobiał, niesprawnych spoin (braki, część spękana). Planuje się lokalnie wykonać zabiegi odsalania poprzez nakładanie kompresów. Wątki planuje się poddać impregnacji, poprzez wzmocnienie estrem kwasu krzemowego. Przewiduje się również w miarę potrzeb wymianę uszkodzonych i osypujących się, pojedynczych cegieł tzw. cerowanie (usunięcie partii zniszczonej i wymiana fragmentu). Należy zastosować cegły dobrze wypalone, wymiarami i kolorystyką dostosowane do obecnych. Mniejsze ubytki cegieł przeszkadzające w odbiorze należy uzupełnić zaprawami mineralnymi dobranymi pod względem kolorystycznym. Spoinowanie należy uzupełnić naśladowczo do najstarszych zachowanych spoin odtwarzając sposób opracowania i kolorystkę. Spoiny były najprawdopodobniej pomalowane kreską, dlatego przewiduje się scalenie, do weryfikacji po oczyszczeniu.

W przewidywanej aranżacji wnętrza zakłada się zachowanie framugi oraz stolarki okiennej i ich konserwację. W celu przywrócenia pierwotnego wyglądu niezbędne jest usunięcie późniejszych warstw lakierów i powłok olejnych. Metodę oczyszczania (mechaniczną chemiczną lub termiczną) należy dostosować do stanu zachowania obiektów. Po oczyszczeniu drewno należy w miarę konieczności zaimpregnować.

Proponuje się wymienić bardzo zniszczone elementy, zrekonstruować brakujące oraz wykonać uzupełnienia ubytków z wykorzystaniem sezonowanego drewna tego samego rodzaju, co obiekt poddany konserwacji. Spękania należy skleić, zgodnie ze sztuką i techniką stolarską. Mniejsze ubytki drewna proponuje się uzupełnić wypełnić kitami i szpachlówkami. W czasie prac należy uściślić ustalić kolorystykę najwcześniejszej warstwy. Po uzyskaniu pełnej wiedzy o obiekcie drewno należy scalić kolorystycznie i odpowiednio zabezpieczyć. Stolarkę proponuje się zabezpieczyć farbami kryjącymi, zgodnie z przyjętą aranżacją i, w kolorystyce ustalonej komisyjnie. Należy również wykonać konieczne prace przy pozostałych elementach stolarki integralnie z nią związanych. Szyby w dobrym stanie zalec się postawić ew. zastosować kity silikonowe w tonacji nawiązującej do koloru stolarki. W chwili obecnej z uwagi na funkcję jaką spełnia to pomieszczenie (w otworze drzwiowym kasa) nie przewiduje się odtwarzania skrzydeł drzwi.

Planuje się modernizację i odświeżenie pomieszczeń socjalnych - łazienki i aneksu kuchennego.

## 5.3. PROGRAM PRAC

## 5.3.1. WĄTKI CEGLANE

- Oczyszczenie wątku po wykonanych próbach na obiekcie. Wstępnie przewiduje się oczyszczenie szpachelkami na sucho, gorącą parą pod ciśnieniem lub metodą delikatnego piaskowania lub inne.

- Usunięcie fragmentów niesprawnego spoinowania.

- Dokładane odkurzenie wątków z użyciem odkurzacza z miękką szczoteczką.

- Lokalnie, wykonanie zabiegów odsalania metodą stosowania kompresów do rozszerzonego środowiska.

- Wymiana najbardziej zniszczonych cegieł, tzw. licowanie/cerowanie. Wykonanie licowania/cerowania cegłą pełną licową dostosowaną pod względem kolorystyki i wymiarów (montowane na zaprawie trasowej).

- Wzmocnienie strukturalne cegieł o uszkodzonym licu preparatem estrem kwasu krzemowego np. KSE 300 firmy Remmers lub równoważnym.

- Uzupełnienie mniejszych ubytków cegieł (przeszkadzających w odbiorze) zaprawą mineralną, barwioną w masie np. Restauriermörtel firmy Remmers lub równoważną z dodatkiem preparatu zwiększającego przyczepność Haftfest f. Remmers lub równoważnym.

- Uzupełnienie ubytków spoinowania zaprawą wapienno-trassową gotową lub sporządzoną wg własnych receptur, podbarwioną w masie. Opracowanie powierzchni spoiny naśladowczo do otoczenia z zastosowaniem specjalnych narzędzi.

- Lokalnie scalenie kolorystyczne cegieł w miejscach trwałych przebarwień zakłócających odbiór estetyczny z użyciem farb krzemianowych laserunkowych np. Restauro Lasur f. Keim.

- Podmalowanie spoin z użyciem farb krzemianowych laserunkowych np. Restauro Lasur f. Keim, jeśli były malowane jak w sąsiednich pomieszczeniach.

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej obrazującej przebieg prac – opisowej i fotograficznej.

## 5.3.2. FRAMUGA I STOLARKA OKIENNA

- Demontaż elementów zbędnych i dodanych wtórnie oraz czasowy demontaż elementów przeszkadzających w konserwacji drewna- akcesoria metalowe, szybki itp. Usunięcie z drewna nawarstwień farb, szpachlówek, lakierów i innych metodą chemiczną np. pasta Levis lub termiczną z zastosowaniem urządzenia o ściśle kontrolowanej temperaturze strumienia nawiewu.

- Wyszlifowanie powierzchni papierami ściernymi różnej gradacji.

- Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów drewna poprzez impregnację - Hekol I 50 d. Osolan KL metodą powlekania

- Wykonanie napraw stolarskich: uzupełnienie i rekonstrukcja zniszczonych i brakujących fragmentów stolarki - fleki z sezonowanego drewna dobranego gatunkowo do oryginału, klejenie wypełnienie rozspojeń i pęknięć miękkim drewnem, naprawy konstrukcyjne, zgodnie ze sztuką. Przełożenie elementów rzeźbiarskich w przypadku okien klatki schodowej.

- Wyszpachlowanie drobnych ubytków i uszkodzeń powierzchni drewna kitem akrylowym Colowood-wood putty f. Tikkurila lub równoważne.

- Wyszlifowanie i wygładzenie powierzchni drewna papierami ściernymi o gradacji 180-240.

- Po wykonanych badaniach przedstawienie końcowej propozycji kolorystycznej oraz technologii do komisyjnego zatwierdzenia. W przypadku malowania stolarki farbami kryjącymi - naniesienie na drewno warstwy podkładowej i następnie dwukrotne malowanie półmatową emalią alkidową. Kolorystyka wg wzorników RAL lub NCS.

- Konserwacja elementów metalowych tych najstarszych, (do zachowania jako świadki) - zgodnie ze sztuką, naprawy, oczyszczenie, polerowanie, zabezpieczenie przed oksydacją itp. Montaż elementów.

- Okno - oczyszczenie szyb, wymiana zniszczonych szyb i ich montaż . Szklenie na kity silikonowe w dobranym do barwy okna kolorze.

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej opisowej i fotograficznej obrazującej przebieg prac.

## 5.3.3. PRACE RÓWNOLEGŁE

Uporządkowanie, modernizacja i odświeżenie wydzielonych we wnętrzu pomieszczeń socjalnych - łazienki i aneksu kuchennego.

# 6. POSADZKI

## 6.1. TECHNIKA WYKONANIA I STAN ZACHOWANIA

W obiekcie posadzki w poszczególnych pomieszczeniach są zróżnicowane:

- w kaplicy oraz w Sali Wystaw = posadzki z barwnych płytek cementowych (enkaustycznych).

- w ambice - posadzka ceglana,

- w klatce schodowej - wylewka betonowa,

- w izbie wartownika - współczesna posadzka z cegieł klinkierowych.

Stan posadzek ceramicznych w kaplicy oraz w Sali Wystaw jest zadawalający, występują jednak spękania i liczne ubytki. niektóre ubytki uzupełniono szarą zaprawą cementową, powierzchnia posiada zarysowania jest zmatowiała spoiny wykruszone. Stan posadzki z cegieł w ambicie w wielu miejscach jest zły. Powstały głębokie wżery, które na drodze komunikacyjnej grożą upadkiem. Spoinowanie częściowo wykruszone, całość zabrudzona, w niektórych miejscach lekko zasolona pochlapana wszelkiego rodzaju farbami i pastami. W izbie wartownika posadzka współczesna w dobrym stanie. Wylewka betonowa w klatce schodowej posiada spękania, wierzchnie warstwy betonu rozkruszone z ubytkami konserwacja wraz z wymianą lub rekonstrukcją zniszczonych partii, których utrudnione jest użytkowanie, bez wykuwania mocno zniszczonych lecz zachowanych płytek, cegieł.

## 6.2. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

Zamierzania konserwacji wnętrza skłaniają do podęcia działań przy posadzkach we wszystkich pomieszczeniach, przyjęto ogólne założenia:

- w kaplicy oraz w Sali Wystaw - posadzki z barwnych płytek cementowych (enkaustycznych) – elementy te planuje się poddać konserwacji

- w ambice - posadzka ceglana – konserwacja z rekonstrukcją nielicznych fragmentów zdegradowanych cegieł (znaczne dziury)

- w klatce schodowej wylewka betonowa - wykonanie nowej posadzki historyzującej, wg ustaleń na etapie prac -

- w izbie wartownika współczesna posadzka z cegieł klinkierowych - wykonanie nowej posadzki historyzującej, wg ustaleń na etapie prac -

Wymiana posadzki współczesnej w izbie wartownika na stylową oraz zastąpienie betonu w klatce schodowej wymagać będą uszczegółowienia na etapie wykonawczym do uzgodnień komisyjnych (projekty, próbki, ustalenia itp.) w chwili obecnej proponuje się płytki cementowe enkaustyczne barwione (różne kolory – charakter dywanowy koncepcje do wizualizacji

## 6.3. PROGRAM PRAC

## 6.3.1. POSADZKI Z BARWNYCH PŁYTEK

- Oczyszczenie powierzchni - detergent z wodą oraz inne środki do usuwania tłustych, zachlapanych farbami i zaprawami powierzchni ceramicznych środkami dostępnymi w handlu np. firmy Sopro - Sopro BIR - Intensywny środek czyszczący Bio-Intensiv-Reiniger lub innych firm. Oczyszczenie należy dokonać po wykonanych próbach.

- Usunięcie spękanych i osłabionych spoin.

- Usunięcie cementowych uzupełnień płytek poprzez wykucie.

- Uzupełnienie najbardziej zniszczonych płytek. Oględziny płytek, wytypowanie płytek przewidzianych do demontażu. Należy zaznaczyć, że w przypadku rekonstrukcji płytkami odtworzonymi na podstawie oryginału można także wymienić najbardziej spękane płytki. Jeśli jednak koszty rekonstrukcji byłyby znaczne spękane płytki należy pozostawić, a spękania skleić elastycznymi masami żywicznymi. Przed wklejeniem nowych płytek należy wykonać stosowne naprawy podłoża – oczyszczenie z starych zapraw, usunięcie spękanych zapraw, odpylenie, położenie warstwy wyrównującej, zagruntowanie powierzchni itp., zgodnie ze sztuką budowlaną. Nowe płytki należy przyklejać na elastycznych zaprawach do klejenia płytek dostępnych w handlu np. Mapei, Atlas lub innych.

- Uzupełnienia brakujących partii spoin, rażących większych ubytków płytek przeszkadzających w użytkowaniu i utrzymaniu czystości (materiały do wypełniania ubytków ceramiki, w odpowiedniej wersji barwnej).

- Zabezpieczenie płytek przed nadmiernym brudzeniem się i wnikaniem brudu w zagłębienia specjalnym środkiem do impregnacji ceramiki firmy Sopro Sopro FFP 719 Impregnat Feinsteinzeug-Fleckstopp lub pastą woskową. Wybór środka wg wiedzy i doświadczenia konserwatora prowadzącego.

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, zgodnej ze schematem, obrazującej przebieg prac.

## 6.3.2. POSADZKA CEGLANA W AMBICIE

- Oczyszczenie - gorącą parą pod ciśnieniem z zastosowaniem chemii lub metodą delikatnego piaskowania lub inne po wykonanych próbach na obiekcie

- Usunięcie fragmentów niesprawnego spoinowania, mocno uszkodzonych cegieł (kilkanaście sztuk na głównym szlaku komunikacyjnym). Wymiana najbardziej zniszczonych cegieł, tzw. licowanie/cerowanie. Wykonanie licowania/cerowania cegłą pełną licową dostosowaną pod względem kolorystyki i wymiarów (montowane na zaprawie trasowej).

- Lokalnie, wykonanie zabiegów odsalania metodą stosowania kompresów do rozszerzonego środowiska.

- Dokładane odkurzenie wątków z użyciem odkurzacza z miękką szczoteczką.

- Wzmocnienie strukturalne cegieł estrem kwasu krzemowego np. KSE 300 firmy Remmers lub równoważnym.

- Uzupełnienie mniejszych ubytków cegieł (przeszkadzających w użytkowaniu) zaprawą mineralną, barwioną w masie np. Restauriermörtel firmy Remmers lub równoważną z dodatkiem preparatu zwiększającego przyczepność Haftfest f. Remmers lub równoważnym.

- Uzupełnienie ubytków spoinowania zaprawą wapienno-trassową gotową lub sporządzoną wg własnych receptur, podbarwioną w masie. Opracowanie powierzchni spoiny naśladowczo do otoczenia.

- Lokalnie scalenie kolorystyczne cegieł w miejscach trwałych przebarwień z użyciem farb krzemianowych laserunkowych np. Restauro Lasur f. Keim.

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej obrazującej przebieg prac – opisowej i fotograficznej.

## 6.3.3. KLATKA SCHODOWA, IZBA WARTOWNIKA,

- Zastąpienie betonu w klatce schodowej i wymiana posadzki współczesnej w izbie wartownika na stylową oraz - uszczegółowienia na etapie wykonawczym do uzgodnień komisyjnych (projekty, próbki, ustalenia itp.) w chwili obecnej proponuje się płytki cementowe enkaustyczne barwione (różne kolory – charakter dywanowy koncepcje do wizualizacji.

- Usunięcie odpowiednio: betonu, cegieł klinkierowych.

- Odpowiednie przygotowanie podłoża, izolacje itp., zgodnie ze sztuką

- po akceptacji projektów i próbek położenie płytek na klejach mrozoodpornych elastycznych.

- Ew zabezpieczenie powierzchni z zastosowaniem środków ułatwiających użytkowanie.

- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej obrazującej przebieg prac – opisowej i fotograficznej.

Opr. mgr Małgorzata Mrzygłód-Tomasik				Kraków, wrzesień 2018 r.

# Footnotes

na podstawie Kraków kaplica Błogosławionej Bronisławy przy kopcu Kościuszki opracowanie nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w 1992 roku opr. doc. dr hab. Kazimierz Radwański, mgr Elżbieta Chochorowska, mgr Marek Cwetsch, Kraków 1992

Na postawie opisu z dokumentacji powykonawczej, aut: mgr K. Syrek, mgr M. Marzec, mgr A. Moskała w 1994 roku

Wg opisu dokumentacji powykonawczej Roman Bobicki Konserwacja Zabytkowych Detali Metalowych,1994

Ułatwia pielęgnację, nie nabłyszcza.